[image: image1.jpg]


               ООО «ПОГОРЕЛОВСКИЙ  КАРЬЕР»

390013, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5. Телефон: +7 915 596 40 90, 
borisovaav@bk.ru
               ООО «Погореловский карьер» предлагает щебень известняковый любых фракций, отсев и строительный песок.
Продукция соответствует ГОСТ 8267-93. 
Место разработки: Рязанская область, Пронский район, с. Б. Погореловка.
	Наименование

(цена щебень без ж/д доставки)
	Цена за 1 м3, руб.

	щебень фракция 5-20
	550

	щебень фракция 20-40
	430

	щебень фракция 40-70
	430

	отсев
	100

	песок строительный
	100


Для расчета стоимости доставки по ж/д необходимо указать станцию выгрузки.
	КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩЕБНЯ

	Содержание зерен пластинчатой и игловой формы

Содержание глины в комках

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Марка щебня по дробимости

Марка щебня по истираемости

Содержание зерен слабых пород

Морозостойкость

Объемно-насыпной вес
	20-30%

0-0,25%

1-3%

400-600

И-3

6-10%

F-150

1255-1265
	15-25%

0-0,5%

1-3%

400-600

И-3

8-10%

F-100

1232-1255


	15-25%

0-05%

1-3%

400-600

И-3,И-4

7-9%

F-100

1170-1220
	15-25%

0-05%

1-3%

400-600

И-3,И-4

7-9%

F-100

1170-1220
	15-25%

-

-

-

-

-

-

1170-1200
	10-20%

-

-

-

-

-

-

1340-1345
	10-20%

-

-

-

-

-

-

1340-1345

	Прочные характеристики щебня (дробимость и истираемость) изменяются в указанных в таблице пределах в
 зависимости от разрабатываемых горизонтов месторождения.

	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРЕДЛАГАЕМОГО ЩЕБНЯ

	Вещества
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	SO3
	CaCO3
	MgCO3

	% к 

абсолютному 
сухому
 веществу
	0,04-0,72
	0,07-0,48
	0,01-0,2
	0,01-0,07
	52,8-55,7
	0,11-0,54
	0,01-0,13
	92,9-98,5
	0,23-1,13


                   Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Анна Борисова , г. Рязань, 8 (4912) 21 54 27 http://www.pogorelovskiykarier.ru
