[image: image1.png]


Общество с ограниченной ответственностью “ГрадСтрой”
	Российская федерация 

141068 Московская область

г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Советская д,5 офис 21.
Тел/Факс  (495)  988-50-61
e-mail: gradstroi@bk.ru 
www.gs-ooo.ru
	
	Р/счет 40702810301140000267

 в ОАО Банк Москвы  г. Москва

К/счет 30101810500000000219 

БИК 044525219

ИНН 5018136210 
   КПП 501801001


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1   ПЕНОБЕТОННЫЕ   БЛОКИ   (собственное производство)
	Марка

 по плотности
	РАЗМЕРЫ
	ШТУК

в 1м3
	Класс по
прочности
 на сжатие
	Коэффиц. 

теплопр-ти  Вт/(м(0С)
	ЦЕНА 
с НДС и Доставкой 
При загрузке не менее 25м3

	D 500
	200*300*600

200*400*600

200*200*400

100*300*600

120*300*600

150*300*600
	27,7 шт.

20,8 шт.

62 шт.

55,5 шт.

46,3 шт.

37 шт.
	В 1,5
	Несущие
стены
	0,12
	2100 руб./м3

	D 600
	
	
	В 2
	Несущие
стены
	0,14
	2150 руб./м3

	D 700
	
	
	В 2-2,5
	
	0,17
	2250 руб./м3

	D 800
	
	
	В 2,5-3
	
	0,21
	2450 руб./м3


2   ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ   (собственное производство)  
	Марка

 по плотности
	РАЗМЕРЫ
	ШТУК

в 1м3
	Класс по
 Прочности
 на сжатие
	Коэффиц. 

теплопр-ти  Вт/(м(0С)
	ЦЕНА 
с НДС и Доставкой 

При загрузке не менее 40м3

	D 250
	188*295*595
195*295*595

375*295*595
295*295*595
	29,5 шт.
29,22 шт.

15,19 шт.

 19,3 шт.
	В 0,35
	Ненесушие

стены
	0,075
	2320 руб./м3

	D 300
	
	
	В 0,5
	
	0,085
	2350 руб./м3

	D 350
	
	
	В 0,75
	Самонесущие

стены
	0,095
	2650руб./м3

	D 400
	
	
	В 1
	
	0,105
	2750 руб./м3

	D 450
	
	
	В 1,5
	Несущие
стены
	0,115
	2800 руб./м3

	D 500
	
	
	В 2,0
	
	0,125
	2900 руб./м3


3   ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ   БЛОКИ

	Марка

 по плотности
	РАЗМЕРЫ
	ШТУК

в 1м3
	Класс по прочности на сжатие
	Марка по морозостой-кости
	Коэффиц. 

теплопр-ти  Вт/(м(0С)
	ЦЕНА 
с НДС и Доставкой 
При загрузке не менее 30м3

	D 500

	600*300*200

500*300*200

600*250*200

600*380*200

600*285*150
600*300*100
	
	В 1,5
	F-25
	0,12
	2500 руб./м3

	D 600
	
	
	В 2,0
	F-25
	0,13
	2500 руб./м3


4   ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ   ПГП –стандарт   ПГП-гидро 

	НИМЕНОВАНИЕ 
	РАЗМЕРЫ
	ЦЕНА с НДС и Доставкой 

При загрузке не менее 270м2

	
	
	Цена за 1 м2
	Цена за 1 шт

	ПГП стандарт –Пазогребневая Гипсовая плита станд.
	667*500*80
	405 руб./м2
	

	ПГП ГИДРО  –Пазогребневая Гипсовая плита влагост.
	667*500*80
	490 руб./м2
	


5  ПЕРЕМЫЧКИ САМОНЕСУЩИЕ

     ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ  АРМИРОВАННЫЕ   (ЦЕНА 1м3  - 5900руб/м3 с НДС и дост)
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МАРКА Класс по прочн

на сжатие

Коэф. тепл-ти
	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК

Ширина * Высота * Длина
	м3/1шт
	ВЕС

кг/1шт
	ЦЕНА за 1 шт

с НДС и доставкой

При загрузке не менее 15м3

	1. 1
	СБП-120-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 1200
	0.0637
	26.7
	401,3

	1. 2
	СБП -120-II
	
	140 *235* 1200
	0.0395
	16.5
	248,8

	1. 3
	СБП -120-III
	
	180 * 235 * 1200
	0.0508
	21.3
	320

	1. 4
	СБП -120-IV
	
	140 *295* 1200
	0.0496
	20.8
	312,5

	

	2. 1
	СБП -150-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 1500
	0.0797
	33.4
	502,1

	2. 2
	СБП -150-II
	
	140 *235* 1500
	0.0494
	20.7
	311,2

	2. 3
	СБП -150-III
	
	180 * 235 * 1500
	0.0635
	26.6
	400

	2. 4
	СБП -150- IV
	
	140 *295* 1500
	0.0620
	26.04
	390,6

	

	3. 1
	СБП -180-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 1800
	0.0956
	40.1
	602,3

	3. 2
	СБП -180-II
	
	140 *235* 1800
	0.0592
	24.8
	372,9

	3. 3
	СБП -180-III
	
	180 * 235 * 1800
	0.0761
	31.9
	479,5

	3. 4
	СБП -180- IV
	
	140 *295* 1800
	0.0743
	31.2
	468,1

	

	4. 1
	СБП -210-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 2100
	0.1115
	46.8
	702,4

	4. 2
	СБП -210-II
	
	140 *235* 2100
	0.0691
	29.02
	435,3

	4. 3
	СБП -210-III
	
	180 * 235 * 2100
	0.0888
	37.2
	559,4

	4. 4
	СБП -210- IV
	
	140 *295* 2100
	0.0867
	36.4
	546,2

	

	5. 1
	СБП -240-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 2400
	0.1274
	53.5
	802,6

	5. 2
	СБП -240-II
	
	140 *235* 2400
	0.0790
	31.1
	497,7

	5. 3
	СБП -240-III
	
	180 * 235 * 2400
	0.1015
	42.6
	639,4

	5. 4
	СБП -240- IV
	
	140 *295* 2400
	0.0991
	41.6
	624,3

	

	6. 1
	СБП -270-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 2700
	0.1434
	60.2
	903,4

	6. 2
	СБП -270-II
	
	140 *235* 2700
	0.0888
	37.2
	559,4

	6. 3
	СБП -270-III
	
	180 * 235 * 2700
	0.1142
	47.9
	719,5

	6. 4
	СБП -270- IV
	
	140 *295* 2700
	0.1115
	46.8
	702,4

	

	7. 1
	СБП -300-I
	D 400
В 0,75

0,08 Вт/м ˚С
	180 * 295 * 2970
	0.1577
	66.2
	993,5

	7. 2
	СБП -300-II
	
	140 *235* 2970
	0,0977
	41.03
	615,5

	7. 3
	СБП -300-III
	
	180 * 235 * 2970
	0.1256
	52.7
	791,3

	7. 4
	СБП -300- IV
	
	140 *295* 2970
	0,1227
	51,5
	773


6   СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
	МАРКА
	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/расход сухой смеси.
	ВЕС

(кг.)
	ЦЕНА (руб.)

	  ТМ-17 «ПЕНОБЕТОН»
	Для укладки блоков из пенобетона, газобетона, полистиролбетона и ячеистого бетона прочность застывшего раствора  М150; От 1,5 до 1,6 кг/мм/м2 горизонтальной поверхности уложенных блоков, что примерно соответ 12-30 кг клея на каждый м 3 уложенных блоков
	25
	175

	 «ЭГИДА G-32»
	Для укладки блоков из ячеистого, пенобетона и пенополистиролбетона в современном строительстве по теплосберегающим технологиям.

Толщина слоя: 2-4 мм.   Расход 10-25 кг. на м3 кладки.
	25
	185

	ТМ-19

 «гипсовый клей для пазогребневых плит»
	Для монтажа пазогребневых плит, а так же укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены  из гипса, гипсолита, гипсокартона, кирпича, бетона.

Толщина слоя: 2-10мм.   Расход: 0.7-4 кг/м2.
	25
	180


        Тел/Факс 8 (495) 988-50-61  Моб  8 (926)6000-631, 8(916)3000-944
С   уважением  Зыков Максим Владимирович, 

                           Волков Вячеслав Петрович.
        E-mail: gradstroi@bk.ru          www.gs-ooo.ru





















